ITEM 2 - CALÇA TÁTICA FEMININA, CHUMBO

1 – TECIDO PRINCIPAL: Tipo Rip Stop, na cor chumbo

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 55% poliéster e 45% algodão.

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 230 g/m2

- Tolerância:  ± 6%.

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Trama – 16,00

- Urdume – 20,00

- Tolerância: ± 6%.

Densidade (Norma NBR 10588/2015)

- Trama – 22,00 fios/cm

- Urdume – 42,00 fios/cm

- Tolerância: ± 6%.

Estrutura (ABNT NBR 12546/2017)

- Tecido sarja 3x1, com efeito Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

Resistência a Tração e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência a tração (kgf)

- Trama – 52,00

- Urdume – 115,00

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Trama – 25

- Urdume – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Classe do corante

- Poliéster – Disperso

- Algodão – À Tina

- Tolerância: não permitida variação.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/19) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (25 horas)

- Nota: 4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À fricção (NBR ISO 105 X 12/19)

- Seco – 4/5

- Úmido – 3/4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1/2000)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 36,52

- a* =   1,62

- b* = - 5,20

- DE < 1,50

Forro do bolso: misto poliéster/algodão, na cor preta.

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24, abaulado na parte superior externa;

Zíper braguilha: na cor do tecido, de metal anti-ferruginoso;

Elástico: para cós;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, com aproximadamente 100g/m², com acabamento macio, para cós, vista do bolso frontal e braguilha;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, com aproximadamente 170g/m², com acabamento rígido, para lapelas dos bolsos.

Entretela: termocolante, de papel 40gr;

Cadarço bolso: Preto, com 2,5cm de largura, 99% algodão e 1% poliéster;

Cordão barra: Preto, 5mm, 100% polipropileno;

Velcro: cinza, com 2,0cm e 4,0cm de largura.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Cós: Do mesmo tecido da calça, duplo, medindo 4,5cm de largura, com aplicação interna de entretela 100% algodão, formado pelas partes frontais e traseiro, contendo elástico nas extremidades do cós traseiro e do cós frontal, que proporciona flexibilidade ao cós da calça. Acabamento das pontas com travetes e fechamento atreves de um botão e caseado.

Contendo 05 (cinco) passadores externos para cinto, do mesmo tecido da calça, medindo 4,0cm de largura e 6,0cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades, embutidos na parte inferior do cós, fixados e travetados na borda superior e inferior; Distribuídos da seguinte forma: traseiro centralizado pela junção do gancho traseiro, frontais iniciando a aproximadamente 7,5cm do centro do zíper (localização considerada média para o tamanho 42 devendo ser observado à proporcionalidade das numerações) e laterais junto a costura de união lateral das pernas (sobre parte traseira da peça).

Braguilha: Fechada por zíper de metal, com aplicação interna de entretela 100% algodão, pesponto duplo a 3,5cm da borda. Travetes na parte inferior para não haver rupturas.

Bolsos:

Bolsos Frontais: 02 bolsos, um de cada lado, tipo faca, com abertura de 17,0cm e aproximadamente 29,0cm de profundidade, inclinados em relação às costuras laterais, iniciando junto à costura do cós afastados aproximadamente 2,0cm da costura lateral, com pesponto duplo em máquina reta formando bainha. Travete nas extremidades da abertura. Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho 5,0cm no mínimo de tecido além da abertura do bolso, e vista interna (entretelada) com no mínimo 4,0cm, de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado. Os forros dos bolsos deverão ser arredondados, sendo a costura de fechamento em overlock, com costura embutida e pesponto simples externo próximo a borda. (Tolerância de +/- 1,0cm para as medidas do bolso).

Bolso embutido frontal: 01 bolso embutido no lado direito (de quem veste), iniciando a uma distância de aproximadamente 16,0cm a partir do cós e a 4,0cm da costura lateral (podendo variar de acordo com o tamanho do manequim); Abertura do bolso medindo 10,0cm de largura, contendo um vivo na parte inferior, do mesmo tecido da calça, com 1,0cm de largura e aplicação interna de entretela termocolante de papel. Contorno do bolso com pesponto simples a 0,2cm da borda e travetes nas extremidades da abertura. Forro com costura de fechamento embutida e pesponto simples externo próximo a borda. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Detalhamento do forro do bolso embutido

Bolso fole frontal: 01 bolsos, no lado esquerdo (de quem veste), iniciando a uma distância de aproximadamente 16,0cm a partir do cós (medida considerada até o início da lapela) e a 4,0cm da costura lateral (podendo variar de acordo com o tamanho do manequim). Bolso medindo 7,5cm de largura e 14,0cm de altura, com acabamento tipo fole de 2,5cm nas laterais do bolso; Fole e fixação lateral do bolso com pesponto simples de 0,2cm, fixação inferior do bolso com pesponto duplo. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm. Travete nas extremidades superiores do bolso e do fole. Deverá ser fechado por velcro através de lapelas simples, fixados com costura simples no contorno e em x no centro, sendo o velcro macho (áspero) no bolso medindo 4,0cm por 5,0cm e o fêmea (macio) na lapela medindo 2,0cm por 5,0cm (a costura de fixação do velcro ficará aparente na lapela externa). Lapela da largura do bolso e 6,5 cm de altura, com aplicação interna de entretela 100% algodão e pesponto duplo em todo o contorno, fixadas a 1,5cm do bolso. Extremidade superior das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Detalhamento bolso fole frontal

Bolsos Laterais da Perna: 02 bolsos, um em cada lado, chapados, com cantos retos, medindo 16,0cm de largura e 16,0cm de altura, contendo uma prega fêmea centralizada na vertical de 3,0cm de largura (com abertura de 10,0cm - para permitir a expansão do bolso); Bolsos fixados com pesponto duplo, aplicados sobre a costura de junção lateral da perna, posicionados abaixo do bolso traseiro de tal forma que, após a colocação da lapela fique um espaço de 1,5cm entre o bolso traseiro e a lapela). Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm. Deverá ser fechado por duas fitas de velcro através de lapelas simples; velcro medindo 2,0cm por 3,5cm cada, fixados com costura simples no contorno e em x no centro, sendo o velcro macho (áspero) no bolso e o fêmea (macio) na lapela (a costura de fixação do velcro ficará aparente na lapela externa). Lapela da largura do bolso e 6,0cm de altura, com aplicação interna de entretela 100% algodão e pesponto duplo em todo o contorno, fixadas a 1,5cm do bolso. Extremidade superior dos bolsos e das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Detalhamento dos bolsos laterais

Bolsos Traseiros: Costas com recorte de tecido sobreposto que inicia junto ao cós, acompanhando todo o gancho traseiro terminando aproximadamente 5,5cm abaixo do gancho no entrepernas. Em torno de 7,0cm do gancho traseiro, junto ao cós, desce uma reta de 3,0cm seguida por um prolongamento diagonal terminando junto a costura de união lateral, coincidindo com abertura do bolso frontal, segue unido na costura lateral até formar um ângulo reto com a medida do entrepernas. A base inferior será fixada sobre o tecido da peça com pesponto duplo. O bolso é formado por um pesponto duplo que inicia junto ao cós sobre o recorte e desce em linha reta até o término do tecido sobreposto. Abertura com acabamento através de vista interna, contendo um pesponto simples de borda e um a 3,0cm formando bainha. O fechamento será por meio de duas fitas de velcro, medindo 3,5cm por 2,0cm cada, fixados com costura simples no contorno e em x no centro, sendo o velcro fêmea (macio) na bainha do bolso e macho (áspero) na peça (a costura de fixação do velcro ficará aparente na bainha).

Lado direito (de quem veste) contendo um cadarço, medindo 2,5cm de largura, fixado na abertura superior do bolso traseiro prolongando-se até a costura lateral da calça (a tira deverá ficar com uma folga, de forma a não trancar a peça quando vestida no corpo).

Detalhamento do bolso traseiro

Ganchos:

Gancho traseiro – deverá ser costurado em toda extensão com máquina interlock e com pesponto duplo.

Gancho dianteiro – com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo.

Pernas: Ligeiramente cônicas, com as costuras laterais e entrepernas fechadas em interlock. Pesponto duplo sobre a costura de junção lateral das pernas, sobre a parte das costas.

Na frente, na altura dos joelhos, deverá ter um reforço sobreposto, do mesmo tecido da calça, retangular, medindo 25,0cm de altura (Tolerância de +/- 0,5cm), fixados com pesponto duplo (parte superior e inferior) e laterais presos às costuras do entrepernas e das laterais da calça.

Barra com bainha enfraldada de 2,0cm, contendo dois caseados interno, sendo uma na parte frontal e outro no traseiro, próximos da costura de junção da entrepernas, no sentido horizontal, possibilitando a introdução de um cadarço de ajuste (cadarço com sobra de aproximadamente 20,0cm em cada ponta).

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, do fabricante do tecido e de modelagem FEMININA, costuradas internamente na braguilha, informando composição do tecido e modo de lavar.

Costuras:

- Junção do gancho traseiro, junção do entrepernas e junção lateral em máquina interlock, bitola 1,0cm.

- Travete interno na costura de junção dos ganchos;

- Pespontos: 3,5 a 4 pontos /cm.

- Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| - NUMERAÇÃO /ITENS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) Cintura relaxada | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| (B) Quadril | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| (C) Coxa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| (D) Gancho Dianteiro s/ cós | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,5 |
| (E) Gancho Traseiro s/ cós | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| (F) Entrepernas c/ barra | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| (G) Ilharga s/ cós e c/ barra | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| (H) Altura reforço joelho s/ cós | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| (I) Boca | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.