ITEM 20 -  CAMISA SEGUNDA PELE MANGA

CURTA FEMININA, PRETA

1 – TECIDO PRINCIPAL: Tipo Suplex com acabamento dry + amaciante, na cor preta

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 90% Poliamida / 10% Elastano

- Tolerância:  ± 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 250 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Encolhimento (NBR 10320/88; Após 1° lavagem; Secagem tambor rotativo): No máximo 5%.

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon).

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 4,5 a 5 pontos por centímetros)

Ombro: com caída de 2,0cm para frente (tolerância de +/-0,5cm).

Decote: redondo, com gola no mesmo tecido e cor da camiseta, com altura de 2,0cm, aplicada em overlock e pesponta em cobertura duas agulhas bitola estreita (4,0mm). A união da gola deverá ficar centralizada nas costas.

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, de modelagem “FEMININA”, composição do tecido e modo de lavar, embutidas na gola no centro do decote traseiro interno.

Costuras:

- Junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm).

- Pespontos: 4,5 a 5 pontos /cm.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE                                                COSTAS

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | EXGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A) Tórax | De –1 a + 1,5 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| (B) Comprimento | De –1 a + 2 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| (C) Manga | De –1 a + 1 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| (D) Barra | De –1 a + 1,5 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.