ITEM 4 – COMBAT SCHIRT FEMININA, CHUMBO

1 – TECIDO PRINCIPAL 1: Tipo Rip Stop, na cor chumbo

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 55% poliéster e 45% algodão.

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 230 g/m2

- Tolerância:  ± 6%.

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Trama – 16,00

- Urdume – 20,00

- Tolerância: ± 6%.

Densidade (Norma NBR 10588/2015)

- Trama – 22,00 fios/cm

- Urdume – 42,00 fios/cm

- Tolerância: ± 6%.

Estrutura (ABNT NBR 12546/2017)

- Tecido sarja 3x1, com efeito Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

Resistência a Tração e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência a tração (kgf)

- Trama – 52,00

- Urdume – 115,00

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Trama – 25

- Urdume – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Classe do corante

- Poliéster – Disperso

- Algodão – À Tina

- Tolerância: não permitida variação.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/19) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (25 horas)

- Nota: 4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À fricção (NBR ISO 105 X 12/19)

- Seco – 4/5

- Úmido – 3/4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1/2000)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 36,52

- a* =   1,62

- b* = - 5,20

- DE < 1,50

TECIDO PRINCIPAL 2: Meia malha com elastano, na cor chumbo

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 48% Poliéster / 46% Algodão / 6% Elastano

- Tolerância: ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 260 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Estrutura (ABNT NBR 13462/1995)

- Meia malha

- Tolerância: não permitida variação.

Densidade (Norma 12060/1991)

- Cursos/cm – 25

- Colunas/cm – 15

- Tolerância: ± 6%

Resistência ao estouro (ABNT NBR 13384/95)

- 8 kgf/cm²

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/2014)

- Ácido

- Migração Poliéster – 4/5

- Migração Algodão – 4/5

- Alteração – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alcalino

- Migração Poliéster – 4/5

- Migração Algodão – 4/5

- Alteração – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À fricção (ABNT NBR ISO 105 X-12/2007)

- Seco – 5

- Úmido – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Encolhimento (ABNT NBR 10320/1988)

- Largura – 5% (Máximo)

- Comprimento – 5% (Máximo)

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

Zíper: de 20,0cm em nylon fino, na cor do tecido;

Entretela: 100% poliéster com aproximadamente 65g/m²;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 120g/m², acabamento macio;

Velcro: Cinza, de 2,5cm e de 5,0cm de largura; e no formato da bandeira de Itajaí e do brasão Codetran.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Frente e costas: em meia malha. As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente acinturadas, com cavas tipo raglan, proporcionais ao manequim, unidas em interlock ou em overlock + reta (costura de 1,0cm) e com pesponto simples de 0,7cm sobre o corpo.

Laterais com recorte ergonômico entre a frente e as costas, que se estendem da extremidade inferior da peça até a manga, indo até um pouco além das axilas, unidas em interlock ou em overlock + reta (costura de 1,0cm).

Abertura frontal parcial de 20,0cm, fechada por zíper de nylon, que termina na extremidade superior da gola alta, aplicado em máquina reta com pesponto simples de 0,2cm. Em sua extremidade superior, o zíper é sobreposto por uma pequena aba (lapela dobrada), confeccionada em meia malha entretelada, medindo 3,0cm de largura. A aba na face externa do zíper, se inicia 2,5cm abaixo da extremidade superior do zíper e estende-se à face interna do zíper até sua extremidade inferior. A função dessa aba é proteger o usuário do contato com o zíper e essa extensão de 2,5cm voltada para a face externa da peça evita o atrito do queixo do usuário com o cursor do zíper.

Gola: alta, entretelada, medindo 6,0cm altura nas pontas da frente e 7,0cm de altura no centro das costas (Tolerância +/- 5mm), sendo confeccionada em tecido tipo rip stop no lado externo e em meia malha no lado interno. Parte interna da gola (meia malha) deverá sobressair 1,0cm da parte superior no lado externo.

Em ambas as pontas (lado externo e lado interno) deverá ser costurado velcro fêmea (macio), medindo 3,5cm de largura por 2,5cm de altura, destinado para aplicação do distintivo da bandeira de Santa Catarina e distintivo de graduação.

Mangas: em tecido tipo rip stop. Saída de mangas com punho sobreposto internamente, medindo 5,0cm de largura, com pesponto simples de 0,2cm sobre o punho e no termino da abertura da manga. Velcro fêmea (macio) medindo 18,0cm por 5,0cm para os tamanhos até M e 20,0cm por 5,0cm para os demais tamanhos, aplicado sobre o punho a aproximadamente 3,0cm da costura de união da manga (parte da frente).

Lapela retangular, medindo 5,0cm de largura por 9,0cm de comprimento, com pesponto simples de beira nas extremidades, ponta com velcro macho (áspero) medindo 4,0cm x 5,0cm, e embutida na costura de fechamento da manga para ajuste conforme necessidade.

Dois bolsos, uma em cada manga, posicionados com inclinação para uso operacional tático, medindo 17,5cm de altura por 15,0cm de largura, sendo a parte de trás com canto reto e sem fole, e a parte da frente terá a quina inferior chanfrada e fole de 3,0cm na parte da frente e na parte inferior do bolso. Velcro fêmea (macio) medindo 10,0cm por 14,0cm, aplicado sobre o bolso, em máquina reta, com costura simples no contorno e em x no centro. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm, fixados com pesponto simples de beira em todo contorno e no fole. Travete nas extremidades superiores do bolso, do fole e da parte inferior do bolso (canto reto).

Deverá ser fechado através de lapelas simples, da largura do bolso e 6,0cm de altura, com cantos inferiores chanfrados e aplicação interna de entretela 100% algodão. Pesponto simples de 0,5cm em todo o contorno. Duas fitas de velcro macho (áspero), medindo 2,5cm por 3,5cm, aplicado na parte interna da lapela, em máquina reta, com costura simples no contorno e em x no centro (a costura de fixação do velcro não poderá ficar aparente na lapela externa). Extremidade superior das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Detalhamento do bolso manga

Manga direita: aplicada através de velcro, sobre o velcro da manga, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus, nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,6cm de altura e 7,5cm de largura (Tolerância +/- 4mm).

No verso da bandeira deverá ser fixado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões da bandeira, costurado na parte superior com linha de nylon transparente e na parte inferior na cor do velcro;

Características para confecção da bandeira:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Manga esquerda: aplicado através de velcro, sobre o velcro da manga, o brasão Codetran, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 8,0cm de altura e 6,8cm de largura (Tolerância +/- 4mm).

No verso do brasão deverá ser fixado velcro macho (áspero), nas mesmas dimensões do brasão, costurado na parte superior com linha na cor amarela acompanhando o contorno e na parte inferior na cor do velcro;

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Reforço cotovelos: sobreposto, do próprio tecido com forma hexagonal base inferior de aproximadamente 9,0cm de largura e superior 8,0cm. 25,0cm de comprimento por 15,5cm de largura na parte mais larga. Parte superior com pence de 1,0cm de profundidade e 8,0cm de comprimento. Reforço fixado com pesponto simples próximo a borda e com costura em X.

Costas: Centralizado na parte superior das costas e em branco, serigrafia com a inscrição “TRÂNSITO”, fonte Heldustry FT, medindo 23,0cm de largura por 5,0cm de altura no total (Tolerância +/- 4mm).

Barra: com bainha de 2,5cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, de modelagem “FEMININA”, composição do tecido e modo de lavar, costurada na parte traseira interna do colarinho.

Costuras:

- Junção de manga e laterais em interlock ou em overlock + reta (costura de 1,0cm)

- Pespontos: 3,5 a 4 pontos /cm.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE

COSTAS

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A) Tórax | De –1 a +2 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| (B) Comprimento total | De –1 a +2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 |
| (C) Comprimento manga | De –1 a +1 | 78 | 80 | 8 | 84 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| (D) Barra | De –1 a +1 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.