ITEM 8 - PULÔVER DE LÃ, CHUMBO

1 – TECIDO CORPO: tipo lã, na cor chumbo

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- Acrílico = 80%

- Poliéster = 20%

- Tolerância: +/- 6 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 380 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Densidade – (ABNT NBR 12060/91)

- Cursos: 4 à 5 cursos/cm

- Colunas: 4 à 5 colunas/cm

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 23,83

- a* =   1,42

- b* = - 0,74

- DE < 1,50

TECIDO REFORÇOS: Tipo Rip Stop, na cor chumbo

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 55% poliéster e 45% algodão.

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 230 g/m2

- Tolerância:  ± 6%.

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Trama – 16,00

- Urdume – 20,00

- Tolerância: ± 6%.

Densidade (Norma NBR 10588/2015)

- Trama – 22,00 fios/cm

- Urdume – 42,00 fios/cm

- Tolerância: ± 6%.

Estrutura (ABNT NBR 12546/2017)

- Tecido sarja 3x1, com efeito Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

Resistência a Tração e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência a tração (kgf)

- Trama – 52,00

- Urdume – 115,00

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Trama – 25

- Urdume – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Classe do corante

- Poliéster – Disperso

- Algodão – À Tina

- Tolerância: não permitida variação.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/19) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (25 horas)

- Nota: 4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À fricção (NBR ISO 105 X 12/19)

- Seco – 4/5

- Úmido – 3/4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1/2000)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 36,52

- a* =   1,62

- b* = - 5,20

- DE < 1,50

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24, abaulado na parte superior externa;

Velcro: Cinza, com 2,0cm de largura;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 170g/m², acabamento firme.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Ribana dos punhos e da cintura, dupla, sanfonada 2/1, medindo 7,5cm de altura (pronta). Do decote, dupla, sanfonada 2/1, remalhada, medindo 3,0cm de altura (pronta).

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus, nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,6cm de altura e 7,5cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costurada com linha de nylon transparente.

Características para confecção da bandeira:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Manga esquerda: aplicado a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão Codetran, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 8,0cm de altura e 6,8cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costurado com linha na cor amarela acompanhando o contorno.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com costura do ombro.

Ombros e cotovelos com reforço em tecido tipo rip Stop, sendo feitos da seguinte forma:

Ombros: Palas com acabamento em costuras duplas (linha da mesma cor do tecido). A medida de todas as palas serão 29,0cm junto à manga e 32,0cm próximo a ribana do decote (sendo 17,0cm nas costas e 15,0cm na frente), a largura das palas deverá obedecer à grade de medidas; as palas são inteiras, sem emendas na costura do ombro e deve ficar na mesma altura (frente e costas).

Cotovelos: os reforços de forma elíptica com eixo maior (na vertical) medindo 20,0cm e eixo menor com 14,0cm; com acabamento em overlock (linha da mesma cor do tecido) e costuras duplas em todo o contorno.

Aplicado na altura do peito direito, fixado através de costura um velcro fêmea (macio), medindo 2,0cm de largura por 12,0cm de comprimento, destinado para aplicação da biriba.

Platina: de ombro, uma de cada lado, em tecido tipo rip Stop, medindo 14,0cm de comprimento no centro, 11,5cm nas laterais, terminando em forma de seta, com 6,0cm de largura no ombro junto a manga e 5,0cm de largura nos vértices laterais da seta. Com aplicação interna de entretela 100% algodão, pesponto simples de 0,5cm em todo contorno, base embutida entre a costura de junção de ombro com a manga e extremidade da seta abotoada próximo a gola sobre a costura de junção do ombro.

Etiqueta: indicando o tamanho do manequim, a empresa fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na lateral, na parte interna, no lado direito, logo acima da barra, informando ainda a composição e modo de lavar.

Costuras: Todas as costuras de junção devem ser em máquina overlock (4 fios), para evitar desfiamento e ou esgarçamento nas costuras (exceto o decote).

3,5 a 4 pontos por cm.

Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE                                                        COSTAS

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| (A) Tórax | De -1 a +2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (B) Comprimento total com barra | De -1 a +2 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| (C) Manga longa com punho | De -1 a +1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Ribana | De - 0,5 a + 0,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Largura pala | De - 0,5 a + 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Cotoveleira | De - 0,5 a + 0,5 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.