ITEM 28 - COBERTURA OPERACIONAL, MARINHO

1 – TECIDO PRINCIPAL: Tipo Rip Stop, na cor azul marinho noite, Padrão Guarda Municipal.

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 55% poliéster e 45% algodão.

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 230 g/m2

- Tolerância:  ± 6%.

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Trama – 16,00

- Urdume – 20,00

- Tolerância: ± 6%.

Densidade (Norma NBR 10588/2015)

- Trama – 22,00 fios/cm

- Urdume – 42,00 fios/cm

- Tolerância: ± 6%.

Estrutura (ABNT NBR 12546/2017)

- Tecido sarja 3x1, com efeito Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

Resistência a Tração e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência a tração (kgf)

- Trama – 52,00

- Urdume – 115,00

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Trama – 25

- Urdume – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Classe do corante

- Poliéster – Disperso

- Algodão – À Tina

- Tolerância: não permitida variação.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/19) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (25 horas)

- Nota: 4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À fricção (NBR ISO 105 X 12/19)

- Seco – 4/5

- Úmido – 3/4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1/2000)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 17,94

- a* =   0,33

- b* = - 5,08

- DE < 1,50

2 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Copa:O boné será montado por 06 (seis) partes, sendo os dois gomos frontais dublado com entretela de tecido, 100% algodão, com acabamento firme e com aproximadamente 170g/m², fusionada, de forma a manter o boné armado, gomos laterais e traseiros sem dublagem (Padrão Guarda). Na parte superior do boné um botão plástico revestido com o mesmo tecido.

Parte frontal: centralizado e iniciando a aproximadamente 1,5cm da aba, o brasão da Guarda Municipal de Itajaí, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,5cm de largura e 6,5cm de altura (Tolerância +/- 4mm).Aplicado em máquina reta ou máquina de bordar.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Pala de PVC: (aba interna), PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5cm a 7,0cm de largura na frente, revestida com o mesmo tecido na parte superior e parte inferior (sem colagem).

Regulador traseiro: regulado através de velcro 20,0mm, revestido com tecido principal. Velcro na cor preta, com dimensão de 80,0mm para cada lado do regulador, tendo entre os regulares uma abertura em forma de arco (entre os dois gomos traseiros). (Velcro fêmea no regulador externo e macho no interno).

Linhas: da mesma cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar.Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

Base interna: em toda volta, terá uma carneira composta de viés em sarja 30,0mm de largura, na cor do tecido ou preto; filete de TNT com 30,0mm de largura (anexo ao viés 30,0mm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 30,0mm de largura. Filete de nonwovem 8/10mm GR-120, contornando a cobertura, junto a carneira.

Acabamentos: Viés de tecido 100% algodão na cor do tecido ou preto, aplicado internamente na abertura traseira medindo de 8,0mm a 10,0mm pronto. Fechamento dos gomos da copa em máquina reta, costura interna coberta por viés de tecido 100% algodão medindo de 13,0mm a 15,0mm, na cor do tecido ou preto, aplicado em máquina de pesponto duplo.

Etiqueta interna: com especificação de tamanho, a empresa fornecedora da confecção e do fabricante do tecidoinformando composição do tecido e modo de lavar, costurada na parte interna traseira (embutida no viés sobre a união dos gomos traseiros).

3 – MODELO DA COBERTURA

4 – TABELA DE MEDIDAS(em centímetros)

| MEDIDAS (em cm) |  | TAMANHOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | M | G | GG | Tolerancia |
| Aba | A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | +0,5 |
| Altura Frontal | B | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | ±0,5 |
| Altura Lateral | C | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | ±0,5 |
| Altura Parte Traseira | D | 11 | 11 | 11 | 11 | ±0,5 |
| Tamanho do Regulador | E | 8 | 8 | 8 | 8 | ±0,5 |
| Profundidade da Copa | F | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | ±0,5 |
| Circunferência da Copa (c/ regulador no tamanho mínimo) | G | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 |

OBS: Considerar a cobertura sem botão para medição (centro do botão)

5 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.