ITEM 29 - PULÔVER DE LÃ, MARINHO

1 – TECIDO PRINCIPAL 1:tipo lã, na cor azul marinho, padrão Guarda Municipal

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- Acrílico = 80%

- Poliéster = 20%

- Tolerância: +/- 6 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 380 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Densidade – (ABNT NBR 12060/91)

-Cursos: 4 à 5 cursos/cm

-Colunas: 4 à 5 colunas/cm

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 14,73

- a* =   1,35

- b* = -6,36

- DE < 1,50

TECIDO PRINCIPAL 2:Tipo Rip Stop, na cor azul marinho noite, Padrão Guarda Municipal.

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 55% poliéster e 45% algodão.

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 230 g/m2

- Tolerância:  ± 6%.

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Trama – 16,00

- Urdume – 20,00

- Tolerância: ± 6%.

Densidade (Norma NBR 10588/2015)

- Trama – 22,00 fios/cm

- Urdume – 42,00 fios/cm

- Tolerância: ± 6%.

Estrutura (ABNT NBR 12546/2017)

- Tecido sarja 3x1, com efeito Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

Resistência a Tração e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência a tração (kgf)

- Trama – 52,00

- Urdume – 115,00

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Trama – 25

- Urdume – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Classe do corante

- Poliéster – Disperso

- Algodão – À Tina

- Tolerância: não permitida variação.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/19) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (25 horas)

- Nota: 4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À fricção (NBR ISO 105 X 12/19)

- Seco – 4/5

- Úmido – 3/4

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1/2000)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 17,94

- a* =   0,33

- b* = - 5,08

- DE < 1,50

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha:na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24, abaulado na parte superior externa;

Velcro: Preto, com 2,0cm de largura;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 170g/m², acabamento firme.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Ribana dos punhos e da cintura, dupla, sanfonada 2/1, medindo 7,5cm de altura (pronta). Do decote, dupla, sanfonada 2/1, remalhada, medindo 3,0cm de altura (pronta).

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,6cm de altura e 7,5cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costurada com linha de nylon transparente.

Características para confecção da bandeira:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Manga esquerda:aplicado a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão da Guarda Municipal de Itajaí, tecido em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 10,0cm de altura e 8,4cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costuradocom linha na cor amarela acompanhando o contorno.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com costura do ombro.

Ombros e cotovelos com reforço em tecido tipo rip Stop,sendo feitos da seguinte forma:

Ombros:Palas com acabamento em costuras duplas (linha da mesma cor do tecido). A medida de todas as palas serão 29,0cm junto à manga e 32,0cm próximo a ribana do decote (sendo 17,0cm nas costas e 15,0cm na frente), a largura das palas deverá obedecer à grade de medidas; as palas são inteiras, sem emendas na costura do ombro e deve ficar na mesma altura (frente e costas).

Cotovelos: os reforços de forma elíptica com eixo maior (na vertical) medindo 20,0cm e eixo menor com 14,0cm; com acabamento em overlock (linha da mesma cor do tecido) e costuras duplas em todo o contorno.

Aplicado na altura do peito direito, fixado através de costura um velcro fêmea (macio) na cor preta, medindo 2,0cm de largura por 12,0cm de comprimento, destinado para aplicação da biriba.

Platina: de ombro, uma de cada lado, em tecido tipo rip Stop,medindo 14,0cm de comprimento no centro, 11,5cm nas laterais, terminando em forma de seta, com 6,0cm de largura no ombro junto a manga e 5,0cm de largura nos vértices laterais da seta. Com aplicação interna de entretela 100% algodão, pesponto simples de 0,5cm em todo contorno, base embutida entre a costura de junção de ombro com a manga e extremidade da seta abotoada próximo a gola sobre a costura de junção do ombro.

Etiqueta: indicando o tamanho do manequim, a empresa fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na lateral na parte interna, no lado direito, logo acima da barra, informando ainda a composição e modo de lavar.

Costuras:Todas as costuras de junção devem ser em máquina overlock (4 fios), para evitar desfiamento e ou esgarçamento nas costuras (exceto o decote).

3,5 a 4 pontos por cm.

Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE                                                        COSTAS

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| (A)Tórax | De -1 a +2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (B)Comprimento total com barra | De -1 a +2 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| (C)Manga longacom punho | De -1 a +1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Ribana | De -0,5 a + 0,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Largura pala | De -0,5 a + 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Cotoveleira | De -0,5 a + 0,5 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.