ITEM 37 - CALÇA SEGUNDA PELE MASCULINA, PRETA

1 – TECIDO PRINCIPAL:Tipo Suplex com acabamento dry + amaciante, na cor preta

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 90% Poliamida / 10% Elastano

- Tolerância:  ± 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 250 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Encolhimento (NBR 10320/88; Após 1° lavagem; Secagem tambor rotativo): No máximo 5%.

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon).

Elástico: com 3,0cm de largura.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 4,5 a 5 pontos por centímetros)

Cós: com elástico de 3,0cm embutido,aplicado em overlock e rebatido em cobertura duas agulhas largas (7mm).

Barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, inserida internamente junto a costura do gancho traseiro na parte das costas.

Costuras:

- Junção de ganchos, laterais e entrepernas em overlock (Bitola 0,5cm).

- Pespontos: 4,5 a 5 pontos /cm.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE COSTAS

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | EXGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A)Cintura esticada | De –1 a + 1 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| (B)Comprimento | De –1 a +2 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| (C)Gancho frente | De –1 a +1 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| (D)Gancho traseiro | De –1 a +1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.