BOTA TÁTICA SAQUE RÁPIDO LATERAL

A empresa vencedora do lote deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos, após a abertura da licitação, uma amostra do item conforme tabela abaixo, confeccionada de acordo com as especificações técnicas.

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO |
| --- | --- | --- |
| 52 | BOTA TÁTICA SAQUE RÁPIDO LATERAL | 41 |

A bota deverá possuir as seguintes características mínimas:

Bota Tática para agrupamento aéreo (Altura abaixo do joelho), confeccionada em couro bovino Hidrofugado com tratamento anti-chamas, sem marcas isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.; Com espessura entre 2,0 e 2,2 milímetros estampa lisa; Cano e Língua em couro napa vestuário; Colarinho em três gomos composto de espuma de densidade 45 e 60mm revestido em couro napa vestuário; Linha de 4 (quatro) passadores em Polímero/Nylon  fixados através de rebites no cano, linha de 5 (cinco) furos passadores na gáspea ; Forração tecido poliamida/poliéster ; Biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; Solado bicomponente composto de borracha ultragrip  para melhor aderência e desempenho e canais para fluxo contínuo de água e plataforma niveladora em E.V.A para melhor conforto ao caminhar;  Palmilha de montagem anti-perfuro composta em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica com espessura de 2,5m.; Palmilha de conforto moldada e conformada em E.V.A , revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores.

1. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

1. 1 Couro Cabedal -  Confeccionado em couro bovino Hidrofugado com tratamento anti-chamas, sem marcas isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação da analise visual | NBR 15534 | Cor preta e sem defeitos |
| Determinação da espessura | NBR ISO 2589 | Min 2,10 mm |
| Identificação do couro | ISO 17131 | Atestando tratar-se de couro bovino |
| Resistência a flexões contínua | NBR 11114 | Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos |
| Resistência ao rasgamento | ISO 3377-2 | Mín. 250 N |
| Resistência a tração e alongamento | ISO 3376 | Media das direções A e B: Tração mín. 14 N/mm² Alongamento mín. 40 % |
| Resistência a penetração e absorção de água | ABNT NBR ISO 20344 | Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % |
| Permeabilidade do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344 | Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) |
| Coeficiente do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344 | Mínimo de 60 mg/cm² |
| Determinação do pH e cifra diferencial | ISO 4045 | pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 |
| Determinação do teor de cromo VI | ABNT NBR ISO 20344 | Cromo VI não deve ser detectado |
| Teor de oxido crômico | ABNT NBR ISO 5398 | Mín 3 % |
| Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano | NBR 11030 | Máx 5 % |
| Resistência à propagação da chama | ISO 15025 | Não deverá ocorrer propagação da queima no couro |

1. 2 Colarinho e Língua  - Em couro tipo napa vestuário com espessura entre 0,9 a 1,1 mm.

1. 3 Forração  - Forração interna em micro filamentos Poliamida/Poliéster.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Resistência ao rasgamento | (ISO 4674-1) | mín. 90 N |
| Resistência a abrasão | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos |
| Permeabilidade do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 40 mg/(cm².h) |
| Determinação do coeficiente do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 360 mg/cm². |
| Espessura | NBR 14099 | Mínimo de 2,0 mm |
| Gramatura | Satra TM 28 | Mínimo de 380 g/m² |

1.4 Atacadores - Confeccionado em trama em poliamida com cabo duplo de poliéster, na cor preta, com ponteiras em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação da força de ruptura de atacadores | ISO 2023 | Min 750 N |
| Teste de deslizamento do nó | Satra TM 195 | Forca de deslizamento do nó : min 12 N Forca de abertura do nó : min 30 N |

1. 5 Passadores  - Composição em polímero Nylon, fixados por rebites em latão.

1.6 Biqueira e contraforte - Confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação de espessura | NBR 14184 | 1,30 mm ± 5 % |

1. 7 Solado - Bi-componente de borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, canais para fluxo continuo da água e sulcos para saída de lama para permitir boa aderência em superfícies molhadas, com plataforma de tecnologia estabilizadora composta em EVA para melhor conforto ao caminhar

1.8 Palmilha de montagem - Anti-perfuro composta em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica com espessura de 2,5m.

1.9 Estabilizador de flexão em ABS - Composto com base em ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) com resistência térmica, mecânica, de mobilidade e rigidez, espessura de 2 mm, formato anatômico.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação do tipo de material | NCT SR 0001 | Base de ABS |
| Determinação de medidas lineares | ABNT NBR 14098 | Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm |

1.10 Palmilha interna - Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio (norma) | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Resistência a abrasão | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos |
| Absorção e dessorção de água | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% |

Documentos comprobatórios.

- Apresentar Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC- Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) que o produto deve atender os parâmetros mínimos de aprovação de todos os itens exigidos das normas ABNT NBR 14834, 14835 14836, 14837, 14838, 14839 e 14840.

- Apresentar Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC- Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) para execução dos testes especificados na Especificação Técnicas  (Itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10) que comprovem que os calçados atendam satisfatoriamente a TODOS os ensaios citados na especificação de cada item.

- Apresentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais: Cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

EMBALAGENS:

Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, com alça pra transporte, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante.

Embalagem Coletiva dos calçados: Em caixas de papelão ondulado elaborada com paredes duplas e triplas, contendo fita de fechamento em papel com adesivo acqua grude o nome do fabricante na sua extremidade.