PROJETO

Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária

Rua Eduardo Vicente de Melo

Bairro Rio do Meio

Estaca 41+10 m a 75 m

PROJETOS:

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA-SC 050.968-0

Jacqueline Soares Barboza – Engenheira Civil – CREA-SC 099.442-5

E-mail: jbarboza@amfri.org.br

Dezembro/2021

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária

Rua Eduardo Vicente de Melo

Bairro Rio do Meio

Estaca 41+10 m a 75 m

PROJETOS:

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA-SC 050.968-0

Jacqueline Soares Barboza – Engenheira Civil – CREA-SC 099.442-5

E-mail: jbarboza@amfri.org.br

Dezembro/2021

SUMÁRIO

DADOS CADASTRAIS	3

CONSIDERAÇÕES GERAIS	4

CONTROLE TECNOLÓGICO	4

1 -	SERVIÇOS INICIAIS	5

2 -	DRENAGEM PLUVIAL	5

3 -	PAVIMENTAÇÃO PISTA	9

4 -	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	15

DADOS CADASTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

CNPJ nº 83.102.277/0001-52

TELEFONE (0xx47) 3341 - 6001

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: RUA EDUARDO VICENTE DE MELO – BAIRRO RIO DO MEIO – ESTACA 41+10 m A 75 m

MUNICÍPIO: ITAJAÍ

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados;

- A execução dos serviços obedecerá aos dispostos das normas e métodos construtivos da ABNT;

- Inicialmente, deverá ser realizada a locação e nivelamento da obra, obedecendo ao projeto, observando as distâncias e a cota de cada estaca, a serem feitos com equipamento tipo Estação Total, por profissional de topografia habilitado;

- As obras deverão ser sinalizadas e ter proteções para a segurança de transeuntes;

- Qualquer alteração na obra por qualquer motivo só será autorizado após mediante comunicação e aceite por escrito por parte da contratante em conjunto com o profissional (is) responsável (is) pelo projeto;

- Qualquer alteração executada sem as devidas autorizações e aceites descritos acima, implica em apresentação de projeto As Built as expensas da contratada, sem direito a aditivos por este serviço.

CONTROLE TECNOLÓGICO

- O controle tecnológico na pavimentação deverá ser realizado a cada camada do pavimento realizada e finalizada, para controle de espessura e dos agregados utilizados;

- Para a pavimentação o controle tecnológico se dará para as peças do pavimento intertravado no teste de resistência à compressão;

- Os controles tecnológicos deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas e com custos absorvidos pela construtora (pela contratada).

# SERVIÇOS INICIAIS

## Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 2,90 m², com as informações da obra conforme o modelo fornecido pelo convênio;

A apropriação do serviço será por metro quadrado.

# DRENAGEM PLUVIAL

## Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com baixo nível de interferência

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, com retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 m³, peso operacional mínimo de 6.674 kg ou escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m³, peso operacional de 17 T e potência bruta de 111 HP, e auxílio de servente ao equipamento;

A escavação deve atender às exigências da NR 18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção);

A apropriação do serviço será por volume de corte geométrico.

## Esgotamento de água com bomba submersa

Serão utilizados dois conjuntos moto-bomba para rebaixamento do lençol freático na execução das obras de drenagem pluvial;

A apropriação do serviço será por hora.

## Estaca prancha

Consiste em escorar a superfície lateral das valas, com cravação de estacas pranchas metálicas travadas com estroncas metálicas ou de eucalipto de diâmetro 0,20 m e longarinas metálicas, conforme detalhe em projeto;

A escolha do tipo e dimensões das estacas prancha, serão determinadas por projeto específico (entregue pela empresa executora), ou na falta deste pela FISCALIZAÇÃO;

A escolha do processo de cravação será determinada pela FISCALIZAÇÃO que deverá optar pelo sistema que ofereça menor dano à estabilidade do solo e as edificações vizinhas;

A apropriação do serviço será por metro quadrado.

## Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte

Finalizada a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o assentamento das redes de drenagem pluvial;

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala;

É feita a execução de um lastro com material granular, pedra rachão, com lançamento do material na vala de forma mecanizada, com escavadeira hidráulica e compactação do solo e da camada de material granular no preparo do fundo de vala;

O pedreiro executa o nivelamento e regularização do fundo da vala;

A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento das aduelas e reaterro;

A apropriação do serviço será por volume total de pedra rachão a ser utilizado.

## Assentamento de galeria pré-fabricada 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m

## Galeria pré-fabricada 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m - TB 45 - fornecimento e transporte

Antes de iniciar o assentamento das galerias pré-fabricadas, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

Transportar com auxílio da escavadeira hidráulica, com potência de 105 HP e caçamba com capacidade de 0,80 m³, a galeria para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça;

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante;

As peças da galeria serão em concreto armado pré-fabricadas macho/fêmea, terão seção interna de 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m, classe TB 45, assentadas devidamente de acordo com cotas, nivelamentos e declividades de projeto;

As apropriações dos serviços serão por comprimento de galeria de concreto efetivamente instalada em valas de redes coletoras de água pluviais.

## Fornecimento e instalação de manta bidim RT-10

A emenda da tubulação será vedada com manta geotêxtil de comprimento igual ao perímetro da galeria mais um transpasse de 15 centímetros para cada lado e largura de 30 centímetros;

A apropriação do serviço será por metro quadrado.

## Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo, com caminhão pipa, afim de atingir o teor umidade ótima de compactação com grau de compactação mínimo exigido de 95% do Proctor normal;

Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento, com retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da retro com capacidade 0,26 m³, peso operacional 6.674 kg ou escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 T, potência bruta 111 HP;

Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras;

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas, com compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV, de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala;

As camadas para a execução da compactação devem ser na ordem de 20 cm de altura;

O servente auxilia o trabalho feito pela retroescavadeira e manipula o equipamento de compactação do solo;

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala;

A apropriação do serviço será por volume de corte geométrico.

Figura 1 - Camadas de reaterro conforme NBR 7367

## Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre

## Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km

## Espalhamento de material com trator de esteiras

O material escavado e não reaproveitado será depositado em um bota fora, local este determinado pela fiscalização;

As apropriações dos serviços serão em metro cúbico e metro cúbico por quilômetro.

## Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

Serão executadas sarjetas triangulares de concreto padrão DNIT para o transporte das águas pluviais provenientes dos morros para as caixas de captação, conforme projeto;

A apropriação do serviço será por comprimento linear.

## Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

As caixas serão com fundo e parede em concreto, sobre camada de 20 cm de brita n° 2 e grelha em concreto armado com nível superior junto à sarjeta, conforme projeto de detalhe;

A apropriação do serviço será por unidade.

## Boca de bueiro simples celular de concreto - 3,00 m x 1,50 m

Execução do lastro de concreto magro;

Armação de muro ala e muro testa, utilizando aços CA-50 de 6,3, 8,0, 10,0 e 12,5 mm;

Armação de soleira, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm;

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos. Fixar os gastalhos com pregos de aço ou recursos equivalentes;

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para bueiro, com chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações;

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;

Posicionar as faces da fôrma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; - Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem;

Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60 cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto;

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;

Concretagem de boca para bueiro, fck=20 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento;

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;

Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento;

As apropriações dos serviços serão por unidade.

# PAVIMENTAÇÃO PISTA

A pavimentação de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de apresentar conforto, segurança e estabilidade, de modo que resista os esforços verticais e horizontais oriundos do fluxo de veículos por um período de tempo pré-determinado pelo projeto, de no mínimo 10 anos;

A empresa vencedora da licitação é responsável no controle de qualidade da obra na determinação das deflexões recuperáveis, com viga Benkelman, das camadas do pavimento a 20 metros, na trilha de roda externa em cada faixa da pista.

## Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso

Deve-se regularizar e compactar o subleito para receber as camadas posteriores.

Execução:

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas;

A regularização e compactação alcança até 20 cm de espessura do subleito já existente;

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver secção tipo);

Executar marcação topográfica de modo a permitir o uso de equipamentos mecânicos de regularização e compactação;

A motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,70 m, realiza a regularização e nivelamento do subleito;

O teor de umidade deverá ser no máximo ± 2% da umidade ótima obtida pelo ensaio de caracterização a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalização;

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água;

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador vibratório pé de carneiro, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, largura de trabalho 1,68 m, na quantidade de fechas a fim de atender as exigências de compactação;

Aplicar índice de suporte Califórnia - ISC (método DNER-ME 47-64);

Não tolerar índice de expansão dos materiais superiores a 2%;

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores deverá atender a energia de compactação de no mínimo 95% energia normal;

O servente auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço;

Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço serão de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

## Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

## Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre

## Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km

## Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte

O material de empréstimo, proveniente de jazida, para o aterro da pista de rolamento será com solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m;

A execução do aterro deverá seguir todas as cotas e larguras do projeto;

Executar marcação topográfica de modo a permitir o uso de equipamentos mecânicos de regularização e compactação;

O espalhamento e compactação das camadas não poderá ser superior a 20 cm;

Prever caimento lateral, para rápido escoamento de água de chuva;

Na possibilidade de ocorrência de chuva, a camada de aterro em execução deverá ser “selada”, isto é, ser rapidamente compactada com rolos lisos ou equipamentos de pneus para que seu topo seja adensado e tornado impermeável, caso contrário, a camada encharcada deverá ser totalmente removida para bota-fora antes do prosseguimento dos serviços;

Aplicar índice de suporte Califórnia - ISC (método DNER-ME 47-64);

O ISC do material de empréstimo deverá ser igual ou superior ao ISC de projeto considerado no dimensionamento do pavimento;

Não tolerar índice de expansão dos materiais superiores a 2%;

Obter um grau de compactação de no mínimo 100% do proctor normal;

O teor de umidade deverá ser no máximo ± 2% da umidade ótima obtida pelo ensaio de caracterização a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalização;

Os locais para realização dos ensaios de controle tecnológico devem ser de livre escolha da fiscalização;

O empolamento deverá ser computado no custo unitário do item;

As apropriações dos serviços executados serão por metro cúbico e metro cúbico por quilômetro.

## Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte

## Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre

## Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km

Macadame seco consiste numa camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miúdos (britado), cuja estabilidade é obtida pela ação mecânica energética de compactação. O macadame seco será utilizado como sub-base.

Execução:

A camada sob a qual irá se executar a sub-base de macadame seco deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;

Os agregados finos (pó de pedra) e o macadame seco são transportados entre a usina de britagem e a frente de serviço através de caminhões basculantes que os despejam no local de execução do serviço;

Inicia-se com a execução da camada de bloqueio, na qual os agregados finos (pó de pedra) são espalhados e nivelados pela motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,70 m, até atingir a espessura prevista em projeto;

A camada de bloqueio ou isolamento é a porção inferior da camada de macadame seco, limitada a espessura de 0,03 m após a compactação, aplicada nos casos que o macadame seco é assentado sobre solos com mais de 35% passando na peneira nº 200;

Finalizada a camada de bloqueio, realiza-se a camada de macadame seco, na qual a escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP, distribuiu e acomoda uniformemente o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto;

Na sequência, executa-se o enchimento da camada de macadame seco, na qual os agregados finos (pó de pedra) são espalhados e nivelados pela motoniveladora para que se preencha os vazios da camada de macadame seco;

O diâmetro máximo do agregado graúdo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final de cada camada executada, não devendo ser superior a 5” (127 mm) e nem inferior a 3” (88,9 mm);

Na seleção do diâmetro máximo, de espessura individual por camada e na execução da camada, não é permitido:

- Diâmetro máximo do agregado graúdo superior a 5”;

- Diâmetro máximo do agregado da camada de bloqueio superior a 1”;

- Diâmetro máximo do agregado do material de enchimento superior a 1”;

- Espessura da camada individual acabada inferior a 0,10 m e superior a 0,20 m;

- Utilização de finos sobre o agregado graúdo visando complementação de espessura para obtenção da espessura de projeto da camada de macadame seco acabada.

Assim que houver disponibilidade de frente de serviço, executa-se a acomodação dos materiais com o emprego do rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,10 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,50 t, largura de trabalho 1,68 m, na quantidade de fechas prevista em projeto, para se obter o travamento dos agregados e realizar o acabamento da camada;

As apropriações dos serviços serão por volume de corte geométrico e metro cúbico por quilômetro.

## Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte

## Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre

## Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

A camada sob a qual irá se executar a base graduada simples (BGS) deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;

O traço da composição granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER-ME 49-74 do manual de pavimentação deve ser elaborado pela construtora, vencedora da licitação, considerando as amostras coletadas na planta de britagem designada pela construtora, (o projeto determinou uma D.M.T - distância média de transporte – somente para fins de quantificação. A melhor alternativa fica a cargo dos concorrentes);

O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo à percentagem de cada granulometria determinada, dentro da umidade ótima de lançamento e compactação;

A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução do serviço;

A equipe auxilia a distribuição do material ao longo da frente de serviço;

Na sequência, a motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,70 m, percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto;

Assim que houver disponibilidade de frente de serviço, executa-se a compactação da camada utilizando-se rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,10 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,50 t, largura de trabalho 1,68 m, na quantidade de fechas prevista em projeto;

Finalizada a compactação com o rolo liso vibratório, inicia-se a rolagem com o rolo de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,80 / 27,0 t, largura de rolagem 2,30 m, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada;

Posterior à compactação procede-se com os ensaios do grau de compactação (não estão inclusos na composição). O índice de suporte Califórnia (I.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79 com energia modificada não inferior a 100%;

Concluídos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a imprimação impermeabilizante com emulsão asfáltica;

Caberá a fiscalização o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora deve solicitar pedido de liberação de cada sub-trecho;

As apropriações dos serviços serão por volume de corte geométrico e metro cúbico por quilômetro.

## Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30

Tem por finalidade aumentar a coesão da superfície da base pela penetração do material betuminoso empregado, além de promover condições de aderência entre a base e o revestimento CAUQ (no mínimo 1,5 cm de penetração).

Execução:

A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. Para isto utilizar trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg, acoplado com vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m;

A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão toco distribuidor de emulsão asfáltica, pbt 14.300 kg, potência 185 cv, com espargidor de asfalto pressurizado, tanque de 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora de 3,60 m;

Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez com a mangueira de operação manual para aspersão (caneta);

O servente auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço;

Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço serão de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de superfície a receber a imprimação impermeabilizante.

## Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. Para isto utilizar trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg, acoplado com vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m;

A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão toco distribuidor de emulsão asfáltica, pbt 14.300 kg, potência 185 cv, com espargidor de asfalto pressurizado, tanque de 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora de 3,60 m;

Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez com a mangueira de operação manual para aspersão (caneta);

O servente auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço;

Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço serão de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de superfície a receber a pintura de ligação.

## Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte

## Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³

## Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km

- Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que compõem o pavimento das intempéries climáticas além de proporcionar conforto e segurança aos transeuntes. E parte integrante da composição final do pavimento e responsável direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execução:

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso do trator de pneus com potência 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base;

A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso brutal total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica que a despejam no silo da vibroacabadora;

A vibroacabadora sobre esteiras, largura de pavimentação de 1,90 m a 5,30 m, potência de 105 hp e capacidade de 450 t/h, ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;

Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora;

Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência de 110 hp, peso sem/com lastro de 10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m, na faixa recém-pavimentada. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se as pressões;

Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo compactador vibratório liso tipo tandem, potência de 125 hp, peso sem/com lastro de 10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m, dando o acabamento final ao revestimento asfáltico;

Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço serão de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de concreto asfáltico, a ser utilizado na execução da camada de rolamento em concreto asfáltico.

# SINALIZAÇÃO VIÁRIA

A sinalização permanente, composta em especial por sinais em placas e painéis, marcas viários e dispositivos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos fixos de controle de tráfego que, ao serem implantados nas rodovias/vias, ordenam, advertem e orientam os seus usuários. (Manual de Sinalização Rodoviária DNIT, 2010).

O processo de oferecimento de uma sinalização adequada aos usuários das rodovias/vias envolve os seguintes aspectos: (Manual de Sinalização Rodoviária DNIT, 2010).

a) Projetos

Elaboração de projetos específicos de sinalização com definição dos dispositivos a serem utilizados dentro dos padrões de forma, cor, dimensão e localização, ao longo da via, apropriados.

b) Implantação

A sinalização deve ser implantada levando em conta padrões de posicionamento estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes de condicionantes específicas de cada local, nem sempre passíveis de serem consideradas no projeto.

c) Operação

A sinalização deve ser permanentemente avaliada quanto à sua efetividade para a operação da via, promovendo-se os ajustes necessários de inclusão, remoção e modificação de dispositivos.

d) Manutenção

Para manter a credibilidade da sinalização junto aos usuários, deve ser feita uma manutenção cuidadosa da sinalização, repondo-se dispositivos danificados e substituindo-se aqueles que se tornaram impróprios.

e) Materiais

O emprego de materiais, tanto na sinalização vertical quanto na horizontal, deve estar de acordo com normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentação, tintas, películas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).

No desenvolvimento deste projeto, foram obedecidas e respeitadas as orientações das seguintes normas e especificações:

- Manual de Sinalização Rodoviária, DNIT, 2010;

- Código de Trânsito Brasileiro – ANEXO II, resolução nº 160 de 22/04/04;

- Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN, resolução nº 180 de 26/08/05;

- Volume II – Sinalização Vertical de Advertência, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN, resolução nº 243 de 22/06/07;

- Volume III – Sinalização Vertical de Indicação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN, Versão preliminar, 2010;

- Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN, resolução nº 236 de 11/05/07;

- Resolução nº 495 - Estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres em vias públicas, de 05/06/14;

- Manual de Sinalização Rodoviária, DNER, 1999.

A sinalização proposta atende a princípios tais como visibilidade e legibilidade diurna e noturna, compreensão rápida do significado das indicações, informações, advertências e conselhos educativos, baseados no projeto geométrico em planta, no cadastro e visitas ao trecho.

O Projeto de Sinalização Viária é composto (quando o projeto se faz necessário de todos os dispositivos das sinalizações vertical, horizontal e de condução ótica) de Sinalização Vertical, compreendendo placas de sinais e dispositivos especiais, de Sinalização Horizontal, abrangendo linhas de demarcação contínuas, tracejadas, legendas e símbolos no pavimento e Sinalização por Condução Ótica, composta por tachas e tachões prismáticos mono e/ou bidirecionais.

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via.

A sinalização horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via.

Em face do seu forte poder de comunicação, a sinalização deve ser reconhecida e compreendida por todo usuário, independentemente de sua origem ou da frequência com que utiliza a via. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV – Sinalização Horizontal, CONTRAN, 2007).

A sinalização horizontal é classificada segundo sua função: (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV – Sinalização Horizontal, CONTRAN, 2007).

- Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;

- Orientar o fluxo de pedestres;

- Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como, geometria, topografia e obstáculos;

- Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

- Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Serão utilizadas tintas retrorrefletivas a base de resina acrílica com microesferas de vidro na espessura de 0,5 mm e ser obtida numa só passada da máquina sobre o revestimento e com vida útil mínima de 2 anos. As apropriações dos serviços serão por metro quadrado.

### Linha simples contínua - LFO-1 cor amarela

Serão pintadas linhas simples contínuas na cor amarela com largura de 12 cm nas vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, de acordo com o projeto.

### Linha de bordo - LBO cor branca

Após a execução da pavimentação, marcar os bordos da via com uma linha contínua na cor branca com largura de 12 cm, de acordo com o projeto.

## SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I e II– Sinalização Vertical, CONTRAN, 2005 e 2007).

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I e II– Sinalização Vertical, CONTRAN, 2005 e 2007).

- Regulamentação: regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;

- Advertência: advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

- Indicação: indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

A sinalização vertical proposta deverá ser executada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI. Os versos das placas devem ser pintados com tinta fosca ou semifosca, na cor preta. As apropriações dos serviços serão por unidade.

### SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

Devem ser implantados antes dos locais que requerem atenção dos usuários de maneira que tenham tempo para percebê-lo, compreender a mensagem e reagir de forma adequada à situação. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II – Sinalização Vertical de Advertência, CONTRAN, 2007).

a) Formas e cores

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, e as cores são: amarela e preta.

Constituem exceção quanto a cor os sinais A-14 – “Semáforo à frente” e A-24 – “Obras”. Na sinalização de obras, o fundo e a orla externa devem ser na cor laranja. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II – Sinalização Vertical de Advertência, CONTRAN, 2007).

| FORMA | CÓDIGO | COR |  | PADRÃO MUNSELL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadrada | A- | Fundo | Amarela | 10 YR 7,5/14 |
|  |  | Símbolo | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla interna | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla externa | Amarela | 10 YR 7,5/14 |
|  |  | Legenda | Preta | N 0,5 |
| Quadrada | A-14 | Fundo | Amarela | 10 YR 7,5/14 |
|  |  | Símbolo | Verde | 10 G 3/8 |
|  |  |  | Amarela | 10 YR 7,5/14 |
|  |  |  | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  |  | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla interna | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla externa | Amarela | 10 YR 7,5/14 |
| Quadrada | A-24 | Fundo | Laranja |  |
|  |  | Símbolo | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla interna | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla externa | Laranja |  |

Os sinais complementares em formato retangular deverão seguir as características dos sinais de regulamentação em relação às cores.

| FORMA | CÓDIGO | COR |  | PADRÃO MUNSELL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retangular | EA- | Fundo | Amarela | 10YR 7,5/14 |
|  |  | Orla interna | Preta | N 0,5 |
|  |  | Orla externa | Amarela | 10YR 7,5/14 |
|  |  | Tarja | Preta | N 0,5 |
|  |  | Legenda | Preta | N 0,5 |

b) Dimensões

| DIMENSÕES DOS SINAIS DE FORMA QUADRADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIA | LADO (m) | ORLA EXTERNA AMARELA (m) | ORLA INTERNA PRETA (m) |
| Urbana (demais vias) | 0,50 | 0,010 | 0,020 |

#### A-3a - Pista sinuosa à esquerda

Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de três ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à esquerda, conforme indicado no projeto.

#### A-2a - Curva à esquerda

#### A-2b - Curva à direita

Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de uma curva à esquerda/direita, conforme indicado no projeto.

#### A-3b - Pista sinuosa à direita

Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de três ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à direita, conforme indicado no projeto.

#### A-4b - Curva acentuada em “S” à direita

Adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas formando “S”, sendo a primeira à direita, conforme indicado no projeto.

#### A-5b - Curva em “S” à direita

Adverte o condutor do veículo da existência adiante, de duas curvas horizontais sucessivas formando “S”, sendo a primeira à direita, conforme indicado no projeto.

### SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade informar aos usuários as condições de proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração.

A maioria dos sinais de regulamentação tem validade no ponto em que está implantado ou a partir deste ponto. Outros têm sua validade na face de quadras onde estão implantados vinculados à sinalização horizontal ou às informações complementares. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, CONTRAN, 2005).

a) Formas e cores

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – “Parada Obrigatória” (octogonal) e R-2 – “Dê a Preferência” (triangular). (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, CONTRAN, 2005).

| FORMA | CÓDIGO | COR |  | PADRÃO MUNSELL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circular | R- | Fundo | Branca | N 9,5 |
|  |  | Símbolo | Preta | N 0,5 |
|  |  | Tarja | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  | Orla | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  | Letras | Preta | N 0,5 |
| Octogonal | R-1 | Fundo | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  | Orla interna | Branca | N 9,5 |
|  |  | Orla externa | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  | Letras | Preta | N 0,5 |
| Triangular | R-2 | Fundo | Branca | N 9,5 |
|  |  | Orla | Vermelha | 7,5 R 4/14 |

Os sinais complementares em formato retangular deverão seguir as características dos sinais de regulamentação em relação às cores.

| FORMA | CÓDIGO | COR |  | PADRÃO MUNSELL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retangular | ER- | Fundo | Branca | N 9,5 |
|  |  | Orla interna | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  | Orla externa | Branca | N 9,5 |
|  |  | Tarja | Vermelha | 7,5 R 4/14 |
|  |  | Legenda | Preta | N 0,5 |

b) Dimensões

| DIMENSÕES DOS SINAIS DE FORMA CIRCULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIA | DIÂMETRO (m) | TARJA (m) | ORLA (m) |
| Urbana (demais vias) | 0,50 | 0,050 | 0,050 |

| DIMENSÕES DO SINAL DE FORMA OCTOGONAL (R-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIA | LADO (m) | ORLA INTERNA BRANCA (m) | ORLA EXTERNA VERMELHA (m) |
| Urbana (demais vias) | 0,25 | 0,020 | 0,010 |

| DIMENSÕES DO SINAL DE FORMA TRIANGULAR (R-2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIA | LADO (m) | ORLA (m) |
| Urbana (demais vias) | 0,60 | 0,10 |

#### R-19 - Velocidade máxima permitida

A velocidade máxima da via deverá ser definida pela Comissão de Trânsito da Prefeitura Municipal, exceto nas placas que antecedem as ondulações transversais, indicadas em projeto, que devem ser de 30 km/h.

### SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Para a fixação e apoio das sinalizações verticais serão utilizados suportes do tipo metálico em tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m e fixado no solo com sapata em concreto com dimensões mínimas de 30 x 30 x 40 cm. O comprimento será apropriado para cada tipo de placa com altura livre do solo de 2,10 m adicionada à altura de 30 cm da sapata de fixação em concreto. As apropriações dos serviços serão por metro e metro cúbico.

O comprimento do suporte para as sinalizações verticais serão de acordo com a sua função (altura da placa onde será instalado o suporte + altura livre do solo + comprimento de fixação na sapata).

- De regulamentação:								R-1=3,00 m (0,60 m + 2,10 m + 0,30 m);

R-2=2,90 m (0,50 m + 2,10 m + 0,30 m);

Circulares=2,90 m (0,50 m + 2,10 m + 0,30 m);

Especiais=3,20 m (0,80 m + 2,10 m + 0,30 m);

- De advertência:												Quadradas=3,10 m (0,70 m + 2,10 m + 0,30 m);

Especiais=3,20 m (0,80 m + 2,10 m + 0,30 m);

- De indicação:														Serviço auxiliar=3,25 m (0,85 m + 2,10 m + 0,30 m);

Placa de rua=2,65 m (0,25 m + 2,10 m + 0,30 m).

#### Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)

#### Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação da sinalização vertical 0,30 x 0,30 x 0,40 m

As placas de sinalização serão fixadas de acordo com as normas de segurança de trânsito, com pé metálico em tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm – 6,51 kg/m, e fixado no solo com sapata em concreto com dimensões mínimas de 30 x 30 x 40 cm.

#### Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação

As defensas serão instaladas junta às curvas, conforme projeto;

Devem ser do tipo semimaleável simples, com tirante de ancoragem no bloco de ancoragem e extremidade padrão.

_________________________________________

Jacqueline Soares Barboza

Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5